- 产品特性

- 无毒环保

- 良好的流动性

- 良好弹性

- 良好的粘性

- 符合ROHS标准

2. 主要应用

衣服图案、文字

3. 包装

20KG/桶，200KG/桶

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 9840S |
| --- | --- | --- |
| 外观 |  | 半透明 |
| 粘度(mPa.s) |  | 60,000 |
| 密度(g/cm3) |  | 1.08 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 40 |
| 拉伸强度(MPa) | 528-1998 | 4.0 |
| 撕裂强度(KN/m) | 529-2008 | 15 |
| 伸长率(%) | 528-1998 | 300 |