1. 产品特性

1）良好的加工性能

2）优良稳定的物理性能和回弹性

3）符合US FDA和UL94 HB标准

2. 主要应用

经济型的按键、杂件

3. 包装

20KG/箱

4.典型物性表

| 检测项目 | 检测标准 (GB/T) | 2031 | 2041 | 2051 | 2061 | 2071 | 2075 | 2081 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观 |  | 透明 |  |  |  |  |  |  |
| 线缩率(%) | 130mm×130mm | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.0 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| 硬度(邵氏) | 531.1-2008 | 31 | 42 | 51 | 62 | 71 | 75 | 81 |
| 拉伸强度（MPa） | 528-1998 | 8.2 | 10.2 | 10.4 | 10.1 | 10.0 | 9.7 | 9.0 |
| 伸长率 (%) | 528-1998 | 759 | 652 | 570 | 462 | 369 | 310 | 205 |
| 拉伸永久变形 (%) | 528-1998 | 6.0 | 3.6 | 4.0 | 5.6 | 5.2 | 3.6 | 2.8 |
| 撕裂前度 (KN/m) | 529-2008 | 24 | 28 | 32 | 32 | 31 | 28 | 26 |